**Лист стальной рифленый**

Толщина и вес рифленого листа (ГОСТ 8568-77).

|  |  |
| --- | --- |
| **Толщина, мм** | **Вес, кг/м2** |
| **ромбическое рифление** |
| 2,5 | 21,0 |
| 3,0 | 25,1 |
| 4,0 | 33,5 |
| 5,0 | 41,8 |
| 6,0 | 59,0 |
| 8,0 | 66,0 |
| 10,0 | 83,0 |
| 12,0 | 99,3 |
| **чечевичное рифление** |
| 2,5 | 20,1 |
| 3,0 | 24,2 |
| 4,0 | 32,2 |
| 5,0 | 40,5 |
| 6,0 | 48,5 |
| 8,0 | 64,9 |
| 10,0 | 80,9 |
| 12,0 | 96,8 |